Инструкция

по  эксплуатации

УСТАНОВКИ  ПИРОЛИЗНОЙ  «UP- EKO»

ПЕЧИ          ПИРОЛИЗНОЙ         «UP-EKO»

PYROLYSIS         REAKTOR          «UP- EKO»

Предприятие – изготовитель ФОП  Казьмиренко В.П. гарантирует профессиональную,  экологически  безопасную работу установки при условии   выполнения  всех рекомендаций изложенных в данной инструкции.

Данная инструкция распространяется на все изготавливаемые (печи) установки.

Установки (Печи) пиролизные экологически безопасные, бездымные, двухконтурные марки «UP-eko», предназначенные для переработки древесины и древесных отходов всех типов в экологически чистый продукт – древесный уголь и дёготь древесный. 
Уникальность установки заключается в том, что она работает в замкнутом цикле, без выбросов в атмосферу пиролизных газов,   с их  дожигом  в  собственной топке. Установки изготавливаются с разным объемом загрузки (пиролизной камеры)   реторты  5, 10, 13,  25м3 овальной формы и 12м3 прямоугольной формы европейского образца.

1. Загрузка  пиролизной камеры  (реторты).

После  установки  печи  на  место где  она  должна  работать,  делаем  подготовку  дров  для  укладки  в реторту (печь). Для  этого сортируем  древесину по толщине и длине. Толщина  или  диаметр  поленья    не  должны  превышать 15-20 см,  длина до  1 метр и меньше.  Если  привезенные  дрова для  дальнейшей  переработки  имеют  больше диаметр,  то их  необходимо  расколоть на  части  требуемого  диаметра.  Для  этого имеются  следующие инструменты:  бензопила, электропила,  топор, колун.

Рабочий-укладчик  влезает через  загрузочный  люк  во  внутрь  печи  для  укладки  древесины,  а  другой  рабочий  подает ему  в печь  древесину, в  первую  очередь,  выбирая  при этом,  бревна   до  указанного  диаметра.   Загрузка  начинается  с    задней  части  печи, на пол печи ложатся   прокладки из метала или дерева,  первый ряд поленья  укладываются на прокладки  плотно друг к  другу,  без  просвета,  заканчивается  загрузка под  загрузочным  люком. Наиболее влажная, крупная   древесина (чурки)  укладываются  в  верхнюю часть  печи,  а  наиболее  тонкая,    укладывается у стенок  и  в  нижней  части  печи.

После  укладки  дров в печь, закрываем  загрузочный  люк,  при  этом герметизируем  его  асбестовым  шнуром или  паранитовой  прокладкой, или уплотняем слоем  глины .  Обжимаем  болты  на  люке,  при  этом,  по  надобности  промазываем  глиной  зазор  между  люком и   обрамлением  люка  .  Герметизация    загрузочного люка  обязательна.

Загрузка  печи  производится  2-3  рабочими,  в  течении 1-2  часов.

С правой  стороны  установки  в  отведенное  место  вставляем  градусник,  для  контроля  температуры  внутри  печи.

2

2.Розжиг   топки  печи  (реторты).

Перед  розжигом  топки  печи  необходимо полностью  открыть  переходник  на  газгольдере, для  того что бы в самой установке не создавалось давление за счет выделения собственных паров и газов .  Обязательно   закрыть  стекловатой  или  ветошью  сверху  установки   вваренный  факел. Факел можно и не закрывать до температуры 180 – 200 С, так как при таких температурах происходит только сушка древесины и выделяется только влага в виде пара. Если в данной местности позволяют этому санитарные и экологические нормы.    Загрузка  дров  в  топку  производится  вручную  через  дверцу.  Размеры  загружаемых  дров  не  должны  препятствовать  закрытию  дверцы  топки.  После  чего  в  топке, разводят огонь  с полным   горением    дров,  то есть  дверца  топки  закрывается,  а  поддувало  топки  открывается.  В  качестве  топочной  древесины  используется   древесина  мягких  пород,  отходы  не  пригодны  для пиролиза,  а  также  собственный  газ,   который  выделяется  при разложении  древесины  под  воздействием  определенных  температур.

После  того  как  дрова  в  топке  хорошо  разгорелись,  открываем   кран-задвижку  на  турбонадуве  и  включаем  электродвигатель  самого   турбонадува   на 20 минут каждый час и так до рабочей температуре в реторте 170 – 180 градусов.  (Если в конструкции установки предусмотрена   система турбонадува).

Если турбонадува нет, тогда просто топим топку. Горение  дров  в  топке  поддерживается  постоянное  и  интенсивное.   Топить  топку  около  1- 5 суток,   в  зависимости  от  влажности  загруженной  для  переугливания  древесины  и объема самой реторты.  Последние   7-15  часов  занимает  процесс  пиролиза  и  процесс  прокаливания  угля.

Истопник  обязан  систематически  смотреть  за  состоянием  температуры  в  печи  по  градуснику   и  записывать  все  данные  в  вахтенный  журнал.

Истопник  обязан  круглосуточно  поддерживать интенсивный  огонь  в  топке,  как  за  счет  подбрасываемых  для  горения  дров,  так  и с  помощью  горения  собственного  газа,   который выделяется  при  производимом  процессе  в  реторте.

С торца   реторты  смонтирована система из труб    для  вывода  образующихся  парогазов,  в  конденсационные  колонны,  которые    приспособленные  для  отделения  жидкостей  от  газа.   Жидкости на  протяжении  всего   процесса  пиролиза   собираются в  колоннах.   Необходимо периодически  сливать  скопившуюся жидкость  в  емкости.  Отобранный  газ  из  колон,  поступает  в  газгольдер, а  оттуда  в  топку  печи.

Весь  процесс  пиролиза  по  внешним  признакам  и контрольным  температурным  замерам   разделяется  на  4 стадии:

- Сушка  древесины-  из  загруженной  в реторту  древесины  выделяется только  влага в виде пара,    температурный  режим  0-180 С.  Данный  процесс   сопровождается   удалением  из  древесины  воды  и  изменением  ряда   компонентов  древесины. Сливаемый  конденсат  при этом  светлого  цвета. Эта стадия занимает время от 1 до 4 суток, в зависимости от объёма и вида загруженной древесины. Чем больше реторта и влажность древесины, тем длиннее процесс сушки.  Температура   95-110 С на этом этапе, будет держаться от 1-4 суток – это норма,  и зависит она  от указанных выше факторов.

- Начало  разложения  древесины - происходит при  температуре   180-225 С,  и  сопровождается  выделением  горючего  газа.  Сливаемый  конденсат  становится  темно-коричневого  цвета. Эта стадия занимает время  от 5 до 10 часов. На этой стадии Факел должен быть обязательно закрыт. Пиролизный газ при этом, направлен по системе в свою топку для горения.

- Образование и испарение основного  количества продуктов разложения  древесины,  температурный  режим  225-350 С,  очень  интенсивно  выделяется

3

газ,   конденсат  имеет  вид  тягучей  черной  смолы (деготь).  При  избытке  газа  можно  подключить к  розжигу  следующую  установку  или  необходимо  открыть  и  поджечь  факел  сверху  реторты. Признаками избытка газа есть:  в топке газ не успевает сгорать.  Тушится огонь в топке, с дымохода выделяется постоянно желтоватый, едкий,  зловонный дым.  Он сразу же ложится на землю.  Эта стадия занимает  около 2 -7 часов. Конечный продукт  - уголь древесный, дёготь древесный.

- Прокаливание древесного  остатка (угля) в  реторте -   температурный  режим  350-550 С.  Выделяется  газ,  конденсат  состоит  из  черной  смолы.  Процесс  пиролиза  на  этом  заканчивается,  получается  продукт   –    древесный  уголь.

Чаще всего  при изготовлении древесного угля для бытовых целей,  четвертый этап не производят, в виду того, что нелетучий углерод при прокалывании увеличивается, а для бытовых целей нужен уголь с содержанием нелетучего углерода не более 85%.

Когда  начал гореть   газ  в  топке,  то есть  температура  в  печи (реторте)  свыше  185С,   то  дрова  можно   уменьшить  подбрасывать,   температура  в  топке  печи (реторте)  будет  поддерживаться   за  счет  горения  собственного  выделяемого газа. Обязательно при  этом  огонь  в  топке  должен  быть  интенсивный или за счет собственного газа  или за счет дров.

После  второго этапа  пиролиза,  а  именно  когда  температура  в  реторте  будет выше  185С, необходимо  выключить  турбонадув  и  закрыть его  кран  задвижку.

Контролировать  готовность  угля  можно и  по  интенсивности  горения  газа  в  топке и по горению самого факела.  При этом,  предугадать окончание процесса пиролиза, правильней будет по интенсивности горения самого факела.

Признаком, при котором необходимо поджигать факел есть:

- Газ, который поступает в топку для поддержания огня,  начинает тушить сам огонь в топке.  Жар – угли  начинает чернеть, из трубы дымохода вместо марева начинает выделяться белый или желтоватый  дым, который тяжелее воздуха и сразу ложится на землю, дым этот очень едкий и зловонный.

- Температура в реторте  по показаниям градусника  составляет 230- 350 С.

Уголь  можно  считать  готовым,  если  газ  перестал  гореть на факеле, в  топке  из  горелки   и  температура  на  градуснике  показывает  близкая  280- 350С и не подымается на протяжении одного часа.

3.   Остановка  печи  на  остывание.

Когда  температура в реторте остановилась на отметке от 280С   и на протяжении  часа не подымается, пламя на факеле горит ровно, а потом потихоньку начинает уменьшаться, затухать, высота пламени снизилась примерно до 30-50 см и факел сам начинает тухнуть, тогда можно считать, что процесс изготовления угля заканчивается.  Необходимо самостоятельно затушить факел, а само его отверстие заткнуть минеральной ватой или ветошью. Весь оставшийся газ который еще выделяется, направляется в топку для окончательного сгорания. По времени это примерно 1 - 2 часа.  После тог как газ в топке потух, необходимо еще 1 час поддержать огонь в топке, чтобы избежать,  наличие не допала в реторте.

4

После того как огонь везде потушен начинаем герметизацию реторты.

Очень важна – герметизация.  По окончанию  переугливания  древесины  необходимо   прекратить подбрасывание  дров  в топку реторты.  Закрыть все  дверцы  топки,  закрыть  кран – задвижку  на  газгольдере,  закрыть  стекловатой, ветошью  или    деревянным  чопом  факел (если он открывался и поджигался в  процессе  пиролиза),  проверить  закрытие  крана – задвижки  на  турбонадуве ( если он предусмотрен проектом).  Истопник,  убедившись, что вся  установка загерметизированная,  должен  поставить с  правой  стороны реторты  лестницу,    залезть на  верх  реторты  и  открыть люки  в  обшивке  для   увеличения  циркуляции  воздуха  под  обшивкой,  для  быстрейшего  остывания  реторты. ( Если такова предусмотрена проектом. ) Обязательно необходимо полностью слить все жидкости с колон и газгольдера. Установка на остывании.  Безопасная  температура  для  выгрузки  угля  из  реторты   составляет    40С  и  ниже.

4. Разгрузка  угля  из  печи (реторты).

Процесс  остывания   угля  в печи  (реторте)  занимает  примерно  12 -24  часа,  в  зависимости  от  погодных  условий, объёма реторты, степени её загрузки  Печь  находится  в  герметизированном  состоянии.

После  полного  остывания  печи, что  характеризуется остыванием  корпуса  печи  до  температуры  30 – 40С,  осуществляется  выгрузка  древесного  угля.  В  целях  безопасности  самовозгорания   выгружаемого  угля  недалеко  от  реторт  должны  стоять  бочки с  водой,   для  гашения  отдельных  не  погасших  углей,  если  такие  будут.

В  случае использования  глиняного  раствора,  рекомендуется  его  сбить  по  периметру   загрузочного люка.

На землю, под  загрузочный  люк  подкладывается  кусок  железа,  открывается  загрузочный  люк  и  при  помощи  лопаты  выгружается  древесный  уголь  в  полипропиленовые  мешки или на тележки.

Недожженная  древесина,  если  такая  имеется,  откладывается  в  сторону  и используется  при  загрузке  следующей  реторты,  или  для  топки  печи.

Если  при  выгрузке  угля,  уголь начинает  воспламеняться, что  чаще  бывает при  переуглевании  гнилой, трухлой  древесины,    то  обнаруженные  во  время   разгрузки  горящие  угли   заливаются  водой.

Мешки  с  углем  ставятся  для  контрольного  остывания  под  навес,  мешок к  мешку  с  расстоянием  до  10 см  друг  от  друга.  Никоем  случае,  мешки нельзя  складывать в  штабель.  Уголь можно укладывать насыпью  в невысокие бурты высотой до 50см.

Если   все-таки   уголь, сложенный  для  контрольного  остывания  загорелся,  то  мешок  необходимо  отбросить  багром  от  общего  места  складирования  в  сторону,  разрубить   мешок  топором  и  залить  уголь  водой  до  полного  тушения.

Выгруженный  уголь   не  меньше  суток  должен  находиться  под  навесом  или  открытой  площадке  для  проверки  прекращения  горения, то есть полного остывания. после  чего  переносится  и  укладывается  в  штабель  в  складе.

Выгрузку   реторты осуществляет    бригада  из  2 – 3  человек.

Если  во  время  выгрузки  в   печи   вспыхнет  уголь,  необходимо  на  пламя  вылить  3-10 ведра  воды,   прекратить  выгрузку,   печь  снова  герметизируется на  5-10  часов,  в  зависимости  от объема  очага  возгорания.

Плохое  остывание  печи  может  быть  вызвано  неудовлетворительной    герметизацией  всей  установки, наличием трещин в днище, или наличием трухлой древесины.

5

5.  При работе  печи (реторты)  должны  строго  соблюдаться  следующие  правила:

  - Контроль  за  работой   печи  осуществляет  один  из   углежогов-  истопников,  назначенный  руководителем  производства работ на одну рабочую смену.

  - Во время  сушки  и  пиролиза  древесины,  в  топке должно  постоянно  поддерживаться интенсивное  пламя  и жар.

  - Перерыв  подачи  огня  в  топку  печи    на    40  минут,  или  уменьшение  пламени,  интенсивности подачи  огня (затухание),  на втором    этапе пиролиза  (температура в  реторте  свыше 180С),       приводит  к  образованию   пробки между дровами  в  реторте.  Это  означает,  что  процесс  пиролиза  прерван. В таком случае истопник обязан включить турбонадув на  время на протяжении от 1 до 3 часов. Периодически останавливать работу турбонадува на 15-20 мин, для того чтобы понять, возобновился процесс пиролиза или нет. Если турбонадува нет, тогда необходимо как можно максимально разжечь огонь в топке.  Возобновлением процесса пиролиза будет свидетельствовать  поднятие температуры в реторте.  Считается, что процесс пиролиза идет нормально, если температура в реторте увеличивается – растет примерно на 5 градусов каждые  пол часа процесса на  втором  и последующих этапов пиролиза..

  - При  избытке  выделяемых  газов необходимо  этот газ  перенаправить в  следующую  печь.  При ее  отсутствии  поджечь  факел   на  печи.  Делать  выбросы  газа  в  атмосферу  -  запрещено.

  - Открывать   загрузочный  люк,  краны – задвижки,  факел  и другие  технологические отверстия  до  полного  остывания  печи   категорически  запрещается.

- Технические  требования к  древесному  углю.

Для  обеспечения максимальных технических  характеристик древесного  угля

(ГОСТ  -  7657-84   Марка «А» или  DIN – 1749-H),     рекомендуется  использовать  древесину   твердолиственных  пород : (дуб, бук, граб, ясень, акация, береза, клен, берест  и т.д.).

В  хорошем  древесном  угле  сохраняется  структура  древесины, в торцах  кусков  угля  должны быть  отчетливо  видны  годичные  слои.

Хороший  древесный  уголь должен  быть  прочным,  блестящего  Чорного  цвета,  иметь  мало  радиальных  трещин  и  издавать при  постукивании  звонкий  звук,  а  также  должен  легко  разжигаться и гореть  без  запаха  и  дыма.

Древесный  уголь  гигроскопичен,  он  легко  набирает  влагу  из  воздуха,  особенно  быстро  во  время  дождя  и при  хранении  в  низких  влажных  местах  без  настила.

Поэтому  древесный  уголь  должен  хранится  под  навесом  или  в  помещениях  на  настиле  или  поддонах.

7. Техника  безопасности.

7.1    Обслуживающий  персонал при эксплуатации печи должен  использовать средства индивидуальной  защиты,  респираторы,  рукавицы  специальные,  костюмы, обувь.

7.2.  Влезать в печь, при её первом открытии, когда она наполненная  углем  для  проверки  качества переугливания  и  частичной  разгрузки,  категорически  запрещается  из-за

6

опасности  получения тяжкого  увечья  в  случае  воспламенения  угля  при  неполном  затухании  и  отравления  всегда  имеющимся  в  печи  угарным  газом.

7.3.   Запрещается  выгружать  уголь с печи одному  углежогу.

8. Техника  пожарной  безопасности.

8.1.  На площадке  возле  печей  на  расстоянии 2-3 м   должны  находится   щит  с  инвентарем  для  тушения  огня  (багор, лопаты, топор, огнетушитель, ведра),  а  также  бочки  с водой  и ящик  для  песка.

8.2.  На  площадке  где  установлены  реторты  и где  складируется  уголь  недолжно  находиться  лишних  предметов,  которые  могут   затруднять  подходы,  а так же  горючие  предметы.

8.3.   В  случае  возникновения  пожара  необходимо  вызвать  службу  спасения  по  телефону  101.

Инструкцию составил                                                        Казьмиренко В.П.